SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE i

TERMICZNE ŚCIAN FUNDAMENTÓW I PIWNIC

ST-02

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji termicznych i hydroizolacji od wilgoci gruntowej i wodzie bezciśnieniowej w ramach prac związanych z przebudową budynku w Raciborzu przy ul. Cecylii 10

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robot izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie:

  - Wykopania terenu przy budynku

  - Oczyszczenia powierzchni ścian fundamentowych.

  - Hydroizolacji ścian fundamentowych masą uszczelniającą bitumiczno-polimerową.

  - Izolacji termicznych ścian fundamentowych z XPS.

  - Zabezpieczenia izolacji termicznej folią kubełkową.

- Materiały

2.1. Folia polietylenowa kubełkowa grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania

zabezpieczenia izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m.

2.2. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości 5cm. Gęstość 32-45 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła max 0,036W/(mK).

2.3. Dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca o następujących właściwościach:

- mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,

- tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,

- do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowiążąca,

- zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 ºC),

- ekologiczna,

- możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem,

- możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach.

Dane techniczne:

| Baza | dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura stosowania | + 5 ºC do + 30 ºC |  |
| Temperatura podłoża | + 5 ºC do + 30 ºC |  |
| Opakowanie | pojemniki 28 dm3 i 14 dm3 |  |
| Podłoża | mur, beton, tynk |  |
| Składowanie | przechowywać do 9 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc przed mrozem |  |
| Zużycie | mury - wilgoć gruntowa - woda bezciśnieniowa - woda ciśnieniowa betony - wilgoć gruntowa - woda bezciśnieniowa - woda ciśnieniowa | 3dm3/m2 ok. 2,0mm 4dm3/m2 ok. 2,5mm 6dm3/m2 ok. 4,0mm 2dm3/m2 ok. 1,5mm 3dm3/m2 ok. 2,0mm 4dm3/m2 ok. 2,5mm |
| Czas mieszania | ok. 1 do 2 minut |  |
| Czas obróbki | ok. 60 minut |  |
| Mostkowanie rys | do 5 mm |  |
| Wodoszczelność | zbadana do 0,7 MPa |  |

2.4. Zaprawa modyfikowana polimerami, cementowa naprawcza

Dane techniczne:

| Baza | zaprawa cementowa |
| --- | --- |
| Kolor | szary |
| Gęstość nasypowa | 1,5 kg/dm3 |
| Czas wyrobienia | ok. 30 minut przy +20ºC i wilgotności pow. 65% |
| Temperatura obróbki | +5ºC do +25ºC |
| Dodatek wody | 4 dm3 na 25 kg |
| Opakowanie | worki po 25 kg |
| Przechowywanie | przechowywać w suchych warunkach do 6 miesięcy |

2.5. Domieszki

Środek do plastyfikowania i polepszania przyczepności zapraw cementowych do podłoży. Stosuje się go jako domieszkę do zapraw

Dane techniczne:

| Baza | emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu |
| --- | --- |
| Ciężar właściwy | ok. 1,0 (kg = litr) |
| Kolor | biały |
| Zużycie | 2,3 - 3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy |
| Magazynowanie | przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych pojemnikach |

Zastosowanie wg zaleceń producenta

2.5. Zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych

Dane techniczne:

| Baza | piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi |  |
| --- | --- | --- |
| Opakowanie: | worki po 25 kg |  |
| Gęstość przygotowanej zaprawy | 1,85 kg/dm3 |  |
| Proporcje mieszania | 25 kg na 6,7 dm3 wody |  |
| Czas mieszania | ok. 3 minuty |  |
| Czas aplikacji | ok. 60 minut |  |
| Temperatura aplikacji | + 5 ºC do + 30ºC |  |
| Składowanie | przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu |  |
| Zużycie | - wilgoć gruntowa - woda bezciśnieniowa - woda ciśnieniowa | 3kg/m2 ok. 1,75mm 3,5kg/m2 ok. 2,0mm 4,5kg/m2 ok. 2,5mm |
| Przyczepność do podłoża z betonu | ≥ 0,8 MPa |  |
| Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą przyczepności do betonu | ≥ 0,8 |  |
| Opór dyfuzyjny dla pary | ≤ 0,5 m |  |
| Wodoszczelność | brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa |  |
| Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie - wyglądu - wodoszczelności | brak, uszkodzeń brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa |  |
| Odporność na przebicie statyczne, określona wodoszczelnością powłoki w MPa, po działaniu obciążeń: - 5 daN - 10 daN - 15 daN - 20 daN | brak przecieku przy ciśnieniu MPa ≥ 0,15 ≥ 0,15 ≥ 0,15 ≥ 0,15 |  |

2.6. Dwuskładnikowa, elastyczna  zaprawa mineralna, modyfikowana polimerami- uszczelniająca do wykonywania powłok hydroizolacyjnych

Dane techniczne:

| Baza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi | dyspersja tworzyw sztucznych |  |
| Opakowanie | worki 25 kg worki 6 kg | pojemnik 8.33 kg pojemnik 2 kg |  |
| Proporcje mieszania | 3 cz. wag. | 1 cz. wag. |  |
| Gęstość przygotowanej zaprawy | 1,5 g/cm3 |  |  |
| Czas mieszania | ok. 3 minuty |  |  |
| Czas aplikacji | ok. 60 minut |  |  |
| Temperatura aplikacji | + 5 ºC do + 30ºC |  |  |
| Składowanie | przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu |  |  |
| Zużycie | wilgoć gruntowa / woda opadowa nie zalegająca |  | min. 3,5kg/m2 ok. 2 mm |
|  | woda opadowa zalegająca / woda ciśnieniowa |  | min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm |
| Przyczepność do podłoża z betonu | ≥ 1,3 MPa |  |  |
| Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC) określona zmianą przyczepności do betonu | ≥ 0,7 |  |  |
| Opór dyfuzyjny względem pary | ≤ 1,0 m |  |  |
| Wodoszczelność | brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa |  |  |
| Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania w zakresie - wyglądu - wodoszczelności - przyczepności do podłoża z betonu | brak, uszkodzeń brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa ≥ 0,7 MPa |  |  |
| Odporność na przebicie statyczne, określona wodoszczelnością powłoki w MPa, po działaniu obciążeń: - 5 daN - 10 daN - 15 daN - 20 daN | brak przecieku przy ciśnieniu MPa ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 |  |  |
| Odporność na powstawanie rys podłoża | ≥ 0,8 mm |  |  |
| Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką wzmacniającą z taśmy ASO-DICHTBAND-2000) | brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z instrukcją IT Nr 294, p III |  |  |
| Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu | ≥ 0,7 MPa |  |  |

2.7. Grunt

Bezrozpuszczalnikowy środek gruntującym na bazie żywic akrylowych. Polepsza przywieranie następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył z podłożem, zwiększa wytrzymałość podłoża. Rozcieńczać woda wg zaleceń producenta

Dane techniczne:

| Baza | modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych |
| --- | --- |
| Temp. obróbki | + 5 ºC do + 30ºC |
| Gęstość | 1,0 g/cm3 |
| Opakowanie | pojemniki 20, 5 i 1 dm3 |
| Magazynowanie | chronić przed mrozem: ASO-Unigrund-K - 24 miesiące |
| Zużycie | ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2 |

Zastosowanie

Preparat do gruntowania zapylonych podłoży (betonowych, cementowych) pod powłokę izolacyjną. Może być stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

2.8. Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej wytrzymałości do

zachowania ciągłości izolacji w rejonie pęknięć i dylatacji

Dane techniczne:

| Grubość (część środkowa taśmy) | 0,48 mm +/-10% |
| --- | --- |
| Szerokość | 120,00 mm +/-1,00 mm 200,00 mm +/-1,00 mm |
| Masa powierzchniowa część centralna | 290,00 g/m2 +/-10% |
| Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu części centralnej tasmy, MPa - wzdłuż - w poprzek | ≥ 18,0 ≥ 18,0 |
| Wydłużenie cz. centralnej taśmy przy maksymalnej sile rozciągającej, % - wzdłuż - w poprzek | ≥ 1000 ≥ 1000 |
| Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu | ≥ 0,5 MPa |

2.9.Woda

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych i izolacji termicznej.

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,

do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe,

do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,

do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,

do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”.

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.  Wykonywanie robót

Roboty należy prowadzić etapowo.

Izolację poziomą ścian fundamentowych należy wykonywać odcinkowo równolegle z pracami ziemnymi

Hydroizolacja pionowa oraz izolacja termiczna będą wykonywane na całości danej ściany

5.1. Przygotowywanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem

Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie działające nań obciążenia.

Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa bez wgnieceń, wypukłości oraz pęknięć, czyste, odtłuszczone i odpylone. Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą cementową szybkowiążącą przed wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

Przed wykonanie izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować.

5.2. Gruntowanie podkładu

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.

Powłoki gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo określone, powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

5.3. Izolacja termiczna

Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2. Kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami.

5.5. Folia kubełkowa

Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kołkami do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. Folię kubełkową należy wywinąć na końcach odcinków zewnętrznych etapu I aby możliwym było wykonanie zakładów foili w etapie II.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji

Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń.

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią).

6.2 Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych:

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,

- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,

Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych

Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2( metr kwadratowy).

8. Odbiór robót

Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

- pełną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowości wykonania robot izolacyjnych były pozytywne.

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych.

Protokół odbioru powinien zawierać:

  - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

  - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych z projektem. W ramach odbioru robot izolacyjnych należy odebrać:

- warstwy izolacji przeciwwodnych

  - po przygotowaniu podłoża pod izolację

  - po wykonaniu każdej izolacji

W ramach w/w robot należy sprawdzić:

  - materiały,

  - wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu,

  - ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem

  - szczelność izolacji

  - dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

- Podstawa płatności

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji

- wykonanie warstwy gruntującej,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,

- przeprowadzenie niezbędnych badań,

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

- Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.